Таблица расхода материалов при загрузке установок Санни

Расход материалов на 1 куб.м. пенобетона

| Плотность кг/куб.м. | Соотношение песка и цемента, кг/куб.м. |  |  |  |  |  |  | Расход пенообразователя Ареком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3:1 |  | 2:1 |  | для песка фракции до 2мм и цемента М500Д0 |  | Только цемент |  |
|  | Песок | Цемент | Песок | Цемент | Песок | Цемент |  |  |
| 1200 | 890 | 250 |  |  |  |  |  | 0,80 |
| 1100 |  |  | 650 | 360 |  |  |  | 0,88 |
| 1000 |  |  | 580 | 333 |  |  |  | 0,96 |
| 900 |  |  | 525 | 300 | 400 | 400 |  | 1,03 |
| 800 |  |  |  |  | 335 | 370 |  | 1,12 |
| 700 |  |  |  |  | 260 | 350 |  | 1,14 |
| 600 |  |  |  |  | 185 | 330 |  | 1,16 |
| 500 |  |  |  |  |  |  | 400 | 1,18 |

Примечание: 1. Для получения 1 кубического метра пенобетона надо сделать 8 замесов в установке.

2. Количество добавляемой воды 60-80% от массы цемента в растворе

3. При использовании других цементов расход материалов уточняется опытным путем (увеличивается доля цемента и уменьшается доля песка).

4. Расход материалов, приведенный в таблице, определен для портландцемента марки 500 без добавок (ПЦ 500-Д0).

5. При использовании других цементов расход материалов уточняется опытным путем (увеличивается доля цемента и уменьшается доля песка).

Рекомендуемый порядок загрузки компонентов, ВАЖНО!:

- залить 2/3 от общего объема воды, температура воды около 35 градусов

- залить 100% пенообразователя, перемешать 5-10 секунд не закрывая крышку

- засыпать цемент, песок, залить остатки воды

- в самом конце засыпать или залить ускоритель

- закрыть крышкой, перемешивать от 1 до 4 минут (когда подавать давление и длину стадий перемешивания см. пункт 6 паспорта)